**Термостойкая штукатурка для печей и каминов OMK 1**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Профессиональная минеральная штукатурная смесь для окончательной отделки и декоративной обработки печей, каминов, барбекю и других теплоагрегатов.

Характеризуется устойчивым, ярким белым цветом и отличным сцеплением практически со всеми материалами.

 Штукатурка приготовлена на основе тонкомолотого мрамора, поэтому состав наносится на поверхность ровно, без комков. Такой материал высыхает за 1 сутки при комнатной температуре, имеет приятную гладкую текстуру и устойчив к значительным перепадам температуры. Проявляет адгезию к разному роду минеральным основаниям, но разработан специально для отопительных приборов. Материал заполняет щели и неровности от 3 до 10 мм. Чтобы закрыть трещины и продлить срок службы отделочного материала, перед его укладкой, в качестве первичной штукатурки применяется высокотемпературная кладочная смесь «**RUDOMAL 1100**».

Работы проводите в перчатках и респираторе.

Используйте чистые инструменты из нержавеющей стали.

В случае попадания в глаза, немедленно промойте чистой водой. При необходимости обратитесь к врачу.

Штукатурка утилизируется как обычные строительные отходы. Не опасно. Содержит цемент

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Штукатурку смешать с чистой водой в соотношении около 25 литров на 100 кг порошка и тщательно перемешать (предпочтительно миксером). Наносить раствор следует на чистую, сухую поверхность при температуре окружающей среды выше + 5 °С

Оптимальная толщина слоя около 3 мм, но также возможно нанесение более толстых слоев. Нанести тонким слоем. Дать немного просохнуть для упрочнения. Нанести финишный слой. Штукатурка предназначена для поверхностей с максимальной температурой нагревания до 400°C.

**РУКОВОДСТВО ПО ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОАГРЕГАТОВ:**

Штукатурка полностью высыхает за 24 часа. После этого можно проводить первую протопку. Всегда готовьте то количество раствора, которое вы можете использовать в течение 30 минут после замешивания с водой, пока он ещё сохраняет рабочую вязкость и проявляет достаточную адгезию к минеральному основанию. При добавлении большего количества воды, перемешать, но в этом случае смесь потеряет свои качественные характеристики.

**УПАКОВКА:** Смесь поставляется в бумажных мешках по 25 кг.

**ОСОБЕННОСТИ:**

**Al2O3 содержание: 18%**

**Fe2O3 содержание: 0,1%**

**СаО: 47%**

**Расход смеси: около 7 кг м2 (слой толщиной 3 мм.)**

**Максимальная Температура применения: 400 ° С**

**Размер зерна <1,0 мм**

**Расход воды: 25 л / 100 кг Срок годности: 6 месяцев, при хранении в сухом помещении**